ICS 59.060.30

CCS Q36

团体标准

# T/CFIA P××—202X

风电用高模量玻璃纤维纱

High modulus fiberglass roving for wind power

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2025年12月10日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国玻璃纤维工业协会   发布

目  录

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国玻璃纤维工业协会提出并归口。

本文件负责起草单位：巨石集团有限公司。

本文件参加起草单位：河北冀中新材料有限公司、常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）、泰安顺茂新材料集团有限公司、辽宁新洪源环保材料有限公司、山东天舜环保科技有限公司、中国玻璃纤维工业协会。

本文件主要起草人：。

文件实施中所遇疑问可向中国玻璃纤维工业协会咨询。

风电用高模量玻璃纤维纱

范围

本文件规定了风电用高模量玻璃纤维纱的产品代号、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存。

本文件适用于模量90GPa及以上，用于风力叶片主体生产的玻璃纤维无捻粗纱，其他高模量玻璃纤维纱可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1549 纤维玻璃化学分析方法

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2900.53 电工术语 风力发电机组

GB/T 7690.1 增强材料 纱线试验方法 第1部分：线密度的测定

GB/T 7690.3 增强材料 纱线试验方法 第3部分 玻璃纤维断裂强力和断裂伸长的测定

GBT 7690.5 增强材料 纱线试验方法 第5部分：玻璃纤维纤维直径的测定

GB/T 9914.1 增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定

GB/T 9914.2 增强制品试验方法 第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定

GB/T 10590 高低温 低气压试验箱技术条件

GB/T 18369-2022 玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 18374 增强材料术语及定义

GB/T 20310 玻璃纤维无捻粗纱.浸胶纱试样的制作和拉伸强度的测定

GB/T 35465.3 聚合物基复合材料疲劳性能测试方法 第3部分：拉-拉疲劳

GB/T 35465.4 聚合物基复合材料疲劳性能测试方法 第4部分：拉-压和压-压疲劳

GB/T 41063 玻璃纤维 密度的测定

GB/T 45006 风电叶片用纤维增强复合材料拉挤板材

JB/T 7878 风力机 术语

术语和定义

GB/T 18374、GB/T 2900.53、JB/T 7878界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高模量玻璃纤维纱 high modulus fiberglass roving

模量不低于90GPa的玻璃纤维无捻粗纱。

产品代号

风电用高模量玻璃纤维纱命名包括以下要素：

- 表示高弹性模量玻璃的英文字母，M；

- 表示纱线种类的英文字母，C表示连续纤维纱，D表示定长纤维纱；

- 表示弹性模量的数字，以GPa为单位；

- 标称单丝直径，以μm为单位；

- 线密度，以tex为单位；

- 生产商浸润剂代号。

示例1：弹性模量100GPa，纤维公称直径22μm，线密度2400tex，生产商浸润剂代号390的高模量玻璃纤维连续纱表示为：M100-22-2400C/（390）；

示例2：弹性模量90GPa，纤维公称直径12μm，线密度1200tex，生产商浸润剂代号390的高模量玻璃纤维长纤维纱表示为：M90-12-1200D/（390）；

要求

外观

不应有影响使用的污渍、杂质、毛羽等缺陷；颜色应均匀，纱团应紧密、规则地卷绕成圆筒状，方便退绕。

玻璃成分

同时氟（F-）质量分数不大于0.3%，三氧化二硼质量分数不大于0.1%。

玻璃密度

纤维玻璃密度应不大于2.7g/cm3，允许偏差不大于公称值±0.03g/cm3

纤维直径

纤维直径平均值允许偏差应不超过公称值的±10.0%。

纤维直径变异系数应不大于10.0%。

线密度

线密度平均值允许偏差应不超过公称值的±4.0%。

线密度变异系数应不大于5.0%。

含水率

除非另有商定，含水率应不大于0.07%。

可燃物含量

可燃物含量允许偏差应为±0.15或公称值的±15%，取范围较大者。

断裂强度

线密度＜2400tex时断裂强度应不小于0.45N/tex。

线密度≥2400tex时断裂强度应不小于0.4N/tex。

复合材料力学性能

风电用高模量玻璃纤维纱环氧树脂基复合材料力学性能应满足表1要求。

复合材料力学性能

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 浸胶纱拉伸强度 |  | ≥2800MPa |
| 浸胶纱拉伸模量 | I级 | ≥90GPa |
|  | II级 | ≥95GPa |
|  | III级 | ≥100GPa |
| 单向板静态力学性能 | 拉伸强度（0°） | ≥1250MPa |
|  | 压缩强度（0°） | ≥900MPa |
|  | 层间剪切强度（0°） | ≥60MPa |
| 注：复合材料的制作按GB/T 45006的规定。 |  |  |

耐疲劳性能

玻璃纤维拉挤板材耐疲劳性能应符合GB/T 45006的规定。

环境可靠性

除非另有商定，风电用高模量玻璃纤维纱耐盐雾腐蚀性能应满足表2的规定。

风电用高模量玻璃纤维纱耐碱盐性能

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 强度保留值 | N/tex | ≥0.23 |
| 强度保留率 | % | ≥50.0 |

耐温性能

除非另有商定，风电用高模量玻璃纤维纱耐温性能应满足表3的规定。

风电用高模量玻璃纤维纱耐温性能

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 强度保留值 | N/tex | ≥0.2 |
| 强度保留率 | % | ≥50.0 |

浸润速率

除非另有商定，两层正交排列无捻粗纱层的浸透速率应不大于50s。

试验方法

外观

在正常（光）照度，距离0.5m，目测法逐个检验。

玻璃成分

按GB/T 1549的规定。

玻璃密度

按GB/T 41063的规定。

纤维直径

按GB/T 7690.5的规定。

线密度

按GB/T 7690.1的规定。

含水率

按GB/T 9914.1的规定。

可燃物含量

按GB/T 9914.2的规定。

断裂强度

按GB/T 7690.3的规定。

复合材料力学性能

浸胶纱力学性能按GB/T 20310的规定。

## 耐疲劳性能

a）板材的拉-拉疲劳m值和200万次极限强度按GB/T 35465.3的规定；

b）板材的拉-压疲劳m值和200万次极限强度按GB/T 35465.4的规定；

c）板材的压-压疲劳m值和200万次极限强度按GB/T 35465.4的规定。

环境可靠性

1）按GB/T 7690.3的规定测试纱线原始拉伸强度。

2）按GB/T 2423.17的规定进行盐雾试验，试验条件为：试验温度35℃，氯化钠溶液浓度5%，溶液pH值6.8，盐雾沉降率1.5mL/（80cm2×h），试验时间168h。

3）按GB/T 7690.3的规定测试纱线残留拉伸强度。

4）根据1）和3）的拉伸强度数据计算强度保留率，结果保留两位小数。

耐温性能

按GB/T 10590的规定，低温至-40℃，高温至70℃。

## 浸润速率

按GB/T 18369-2022附录B的规定。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

产品出厂时应进行出厂检验。出厂检验项目应包括：外观、线密度、纤维直径、含水率、可燃物含量、断裂强度。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产时；

- 原材料或生产工艺有较大改变时；

- 停产时间超过三个月，恢复生产时；

- 正常生产时，每年至少进行一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

型式检验应包括本文件技术要求中的全部项目。

抽样与判定

以同一原料、同一生产工艺、同一品种、同一规格，稳定连续生产一定数量的单位产品为一个检查批。

外观、含水率、可燃物含量、力学性能、采用表4中第I栏规定的样本大小进行抽样，以单位产品测试结果进行判定。若一个单位产品中有一项或几项未达到要求，则计为一个不合格品。若批样本中不合格品数小于或等于表4中给出的接收数（Ac），则接收，否则拒收。

纤维直径、线密度按表4中I栏所列样本大小进行抽样，以批样本中所有测试单位计算平均值和变异系数。若符合5.3和5.4的要求则接收，否则拒收。

玻璃成分、玻璃密度、环境可靠性、耐疲劳性能、耐温性、浸润速率采用计数检验，按表4中II栏所列样本大小进行抽样，以单位产品测试结果进行判定。若符合5.2的要求，则接收，否则拒收。

抽样方案

| 批量大小（N） | I |  |  | II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本大小（n） | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |  |
| 3～25 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 26～280 | 13 | 1 | 2 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |  |
| 501～1200 | 32 | 3 | 4 | 3 |
| 1201～3200 | 50 | 5 | 6 |  |
| 3201～10000 | 80 | 7 | 8 |  |

判定规则

    - 按7.2.2、7.2.3和7.2.4同时判定接收的批为合格批，该批产品接收，否则该批产品拒收。

标志和包装

标志

产品标志应包括

a）产品名称和代号；

b）生产企业或商标

c）企业详细地址；

d）产品的净重或数量；

e）生产日期或批号。

标志应当在包装上标明，或者预先向用户提供有关资料。

包装

每个纱团用热收缩膜或PE（聚乙烯）膜柔软材料包装；

将包装好的纱团装入托盘或干净纸箱内，保持纱团干燥，托盘或纸箱密封，避免碰击撞伤，包装由供需双方商定。

包装箱外表面应标明：

a）生产厂名称和厂址；

b）产品名称和代号；

c）产品的净重或数量；

d）生产日期或批号；

e）产品有效期限；

f）按GB/T 191规定标明“怕雨”、“禁止翻滚”和“堆码层数极限”三种图示。

运输和贮存

运输

a）应采用干燥的遮篷运输工具，运输装卸过程中不应抛扔。

b）运输过程中应避免机械损伤、翻滚、日光直射和受潮。

贮存

应在干燥、通风的室内贮存，堆码层数不应超过包装上标明的堆码层数极限。

__________________________________________________________________